1. Название научного направления

«Управление качеством поверхностного слоя деталей машин при интеграции поверхностной термической и механической обработок на одном технологическом оборудовании»

2. Руководитель направления

Д.т.н., зав. кафедрой ПТМ, Иванцивский Владимир Владимирович

3. Название кафедр, на базе которых проводятся исследования

Кафедра проектирования технологических машин (ПТМ)

4. Ведущие специалисты по направлению (сотрудники НГТУ)

1. Доцент, Птицын Станислав Валентинович;

2. Д.т.н., профессор, Подгорный Юрий Ильич;

3. К.т.н., доцент, Скиба Вадим Юрьевич;

4. К.т.н., доцент, Зверев Егор Александрович;

5. К.т.н., доцент, Мартынова Татьяна Геннадьевна.

5. Описание научного направления

Обеспечение выпуска конкурентоспособной и качественной продукции является основным направлением развития современного машиностроения. В связи с этим в станкостроении отчетливо наблюдается особый интерес к разработке нового типа технологического оборудования – гибридных обрабатывающих комплексов, обладающих полифункциональными возможностями. Данная тенденция - расширение технологических возможностей металлообрабатывающих систем - определяется не только необходимостью достижения высоких показателей ресурсо- и энергосбережения, но и повышенными требованиями в обеспечении соответствующего уровня производительности обработки и качества детали: точности формы, размеров и взаимного расположения поверхностей, шероховатости и заданных физико-механических свойств поверхностных слоев и материала.

Явление полифункциональной интеграции обуславливается: увеличением энергоемкости металлообработки; увеличением числа выполняемых функций на одном рабочем месте; увеличением числа функциональных модулей в системе управления производственным процессом; усложнением состава и структуры операций и иных компонентов технологии и средств оснащения.

Комплексирование различных процессов в одном станке: абразивное шлифование – поверхностная закалка, резание - закалка, точение – закалка - шлифование, лазерная поверхностная закалка в сочетании с механической обработкой, обусловлено стремлением разработчиков к расширению технологических возможностей станков и обеспечение их автономной работы в гибком машиностроительном производстве. В свою очередь, это способствует: компактности основных фондов обрабатывающих переделов за счет использования меньшего числа станков и уменьшение необходимых под технологическое оборудование площадей и ресурсов при выполнении одной и той же производственной задачи; значительному сокращению производственного цикла изготовления деталей машин путем замены маршрутной технологической цепочки станочными комплексами.

Таким образом, любая комбинированная обработка позволяет получить определенный сверхэффект, не свойственный каждой из объединяемых операций в отдельности. В настоящее время развитие машиностроения характеризуется тем, что в одном агрегате концентрируются большие мощности, непрерывно происходит интенсификация процессов за счет повышения нагрузок и скоростей относительного перемещения контактирующих поверхностей. Возрастают требования в отношении износоустойчивости, усталостной прочности, антикоррозийных свойств, устойчивости при воздействии различных агрессивных сред и т.д. В связи с этим наиболее перспективным направлением повышения надежности работы узлов и механизмов машин является использование таких технологий, когда основной материал изготавливаемых деталей обеспечивает прочность и жесткость, а поверхностный слой - заданные триботехнические свойства. Однако для получения высококачественных деталей необходимо не только всесторонне изучать точность и физико-механические свойства изготавливаемых изделий, но и учитывать действие технологической наследственности. Это значит, что все выполняемые операции нужно рассматривать не изолированно, а во взаимосвязи, поскольку качество обработанных поверхностей формируется под воздействием всего комплекса выполняемых операций. Как показывают исследования, проводимые другими авторами, в технологическом комплексе существенное влияние на эксплуатационные свойства обрабатываемых поверхностей оказывают финишные операции. На сегодняшний день наблюдается острая необходимость в применении интегрируемых, гибких и надежных процессов механической обработки, в особенности финишных операций. Это происходит из-за интенсивного структурного изменения рынков сбыта, характеризуемого переходом от больших серий деталей с ограниченным количеством типоразмеров к малым сериям с разнообразными типоразмерами изделий.

Эксплуатация многих деталей и узлов механизмов машин происходит в условиях многофакторного внешнего воздействия. При этом тонкий наружный слой деталей является носителем всевозможных дефектов, а также концентраторов напряжений. Он определяет поверхностную усталостную прочность и износостойкость деталей. Большое значение в современном машиностроении уделяется вопросам усталостной прочности деталей машин при циклическом контактном нагружении. Локальное приложение нагрузки и значительный градиент напряжений в поверхностном слое определяют специфику этого процесса и зависимость усталостной прочности от изменений состояния поверхностного слоя в процессе эксплуатации. Поэтому вопросы технологии изготовления и механической обработки деталей машин являются определяющими для эксплуатационной надежности и долговечности.

В технологическом процессе изготовления деталей машин операции поверхностно-термического упрочнения и механической обработки традиционно разделены, т.е. выполняются на разных участках на различном технологическом оборудовании. При этом с учетом погрешностей, возникающих на предыдущей стадии технологического процесса, деформации материала при термическом упрочнении и погрешностей установки деталей, припуск на чистовую обработку приходится назначать достаточно большим (иногда до 40 % заданной глубины упрочнения). Следовательно, на термической операции необходимо обеспечивать большую, чем заданную чертежом глубину упрочнения, а затем на финишной механической операции удалять наиболее эффективную часть поверхностного слоя. Это в целом приводит к повышенным затратам энергии и снижению производительности обработки на обеих операциях.

По нашему мнению, одним из наиболее перспективных направлений в решении данной проблемы, является объединение операций механической и поверхностной термической обработки на одном технологическом оборудовании. Это становится возможным, если оснастить металлорежущий станок дополнительным концентрированным источником энергии.

Однако, для эффективного использования нового технологического оборудования необходимо иметь надежную методику назначения режимов обработки, учитывающая данные операции технологического процесса не изолированно, а во взаимосвязи, для гарантированного получения деталей с заранее заданной точностью и физико - механическими свойствами их рабочих поверхностей.

Несмотря на особенность такого рода многофункционального станочного комплекса, интегрирующего в себе различные по природе способы воздействия на материал изделия при формообразовании и для изменения свойств поверхности, возникает большая вероятность возникновения проблем совместимости интегрируемых подсистем и компонентов. Это обусловливается конструктивно-компоновочной сложностью систем, гармонизацией рабочих характеристик комплекса, совместимостью принципов управления станком для решения пространственно-траекторных задач и обеспечения точности формообразования.

6. Научные публикации по направлению

1. Связь режимов обработки с тепловыми явлениями при шлифовании / В. А. Аксенов, В. В. Иванцивский, Ю. С. Чёсов // Известия вузов. Машиностроение. - М.: МВТУ им. Н.Э. Баумана, 1988. - №8. С. 124-127.

2. Иванцивский В.В., Чёсов Ю.С. Моделирование температурного в материалах при поверхностном и внутреннем источниках нагрева // Сибирская конференция по прикладной и индустриальной математике. Секция \"Инженерная математика\". - Новосибирск: ИМ СО РАН, 1994. - С. 89-90.

3. Иванцивский В.В., Чёсов Ю.С. Энергетические возможности процессов упрочнения при механической и поверхностной термической обработке // Оборудование и технология машиностроительного производства // Межвуз. сб. науч. тр. - Новосибирск: НГТУ, 1994. - С. 17-23.

4. Иванцивский В.В., Аксенов В.А. Теплофизический анализ технологических процессов комбинированной обработки деталей из конструкционных сталей // Известия высших учебных заведений. Машиностроение.

5. Иванцивский В.В., Птицын С.В., Чёсов Ю.С. Интеграция процессов механической и поверхностной термической обработки на станочном оборудовании // Вестник машиностроения, 2001. - № 10. - С. 53-56.

6. Технология, оборудование и инструмент для финишных операций / В. В. Иванцивский, С. В. Птицын, Ю. С. Чёсов // Обработка металлов, 2001. - №1(12). - С. 52-54.

7. Иванцивский В.В., Золотухина Н.А. Численное моделирование температурного поля в материале при электронно-лучевом источнике нагрева // Сборник научных трудов НГТУ. – 2002. - №4(30). - С. 93-100.

8. Иванцивский В.В. Связь режимов обработки с теплофизическими процессами в материале при интеграции поверхностной термической и финишной механической обработок / В. В. Иванцивский // Современная электротехнология в промыш-ленности России : тр. Всеросс. нуч.-техн. конф., Тула, 27-28 окт. 2003 г. – Тула : изд-во ТулГУ, 2003. С. 249-258. – электрон. опт. диск (CD-ROM). – ISBN 0320300984.

9. Особенности структурных превращений в сталях, обусловленные использованием источников высококонцентрированной энергии / В.В. Иванцивский, А.А. Батаев, В.Г. Буров // Обработка металлов, - 2004. - № 4. - С. 18-19.

10. Иванцивский В.В., Батаев В.А. Связь параметров термических циклов, реализуемых в поверхностных слоях деталей машин, с глубиной упрочнения при воздействии объемных концентрированных источников нагрева // Известия высших учебных заведений. Черная металлургия, 2004, - №10. – С. 30-34.

11. Иванцивский В.В., Скиба В.Ю. Численное моделирование напряженно-деформированного состояния ма-териала при поверхностной закалке объемными концентрированными источниками тепла // Сборник научных трудов НГТУ, 2004. - №4(30). – С.83-90.

12. Иванцивский В.В. Численное моделирование температурных полей в материалах при упрочнении с использованием концентрированных объемных источников нагрева // Научный вестник НГТУ, 2004. - №2. – С.161-172.

13. Иванцивский В.В., Скиба В.Ю., Степанова Н.П. Назначение режимов поверхностной закалки с использованием концентрированных источников нагрева // Обработка металлов, 2005. - № 3 (28). – С. 22-24.

14. Иванцивский В.В., Батаев В.А. Упрочнение поверхностных слоев деталей машин с использованием высокоэнергетического нагрева токами высокой частоты // Ползуновский вестник, 2005. - № 2-2. - С. 104-112.

15. Иванцивский В.В., Скиба В.Ю., Степанова Н.П. Методика назначения рациональных режимов поверхностной закалки сталей с использованием концентрированных источников нагрева //Обработка металлов (технология, оборудование, инструменты), 2006. - № 4. - С. 17-19.

16. Иванцивский В.В., Скиба В.Ю. Совмещение операций поверхностной закалки и финишного шлифования на одном технологическом оборудовании // Обработка металлов (технология, оборудование, инструменты), 2006. - № 1. - С. 16-18.

17. Иванцивский В.В., Скиба В.Ю. Повышение поверхностной микротвердости стали при интеграции поверхностно-термической и финишной механической обработок // Научный вестник Новосибирского государственного технического университета, 2006. - № 3. - С. 187-192.

18. Особенности структурных превращений, обусловленные высокоскоростным нагревом углеродистых сталей / Батаев А.А., Иванцивский В.В., Батаев И.А., Буров В.Г., Кручинин A.M. // Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. - 2006. - № 10. - С. 31-33.

19. Иванцивский В.В. Расчет скорости роста аустенита при нагреве сталей с использованием концентрированных источников нагрева // Обработка металлов (технология, оборудование, инструменты). - 2006. - № 4. - С. 12-15.

20. Птицын С.В., Чесов Ю.С., Зверев Е.А. Установка для плазменного нанесения покрытий // Сборник научных трудов Новосибирского государственного технического университета. - 2006. - № 4. - С. 67-72.

21. Скиба В.Ю. Обеспечение требуемого характера распределения остаточных напряжений при упрочнении высокоэнергетическим нагревом токами высокой частоты // Обработка металлов (технология, оборудование, инструменты). - 2007. - № 2. - С. 25-27.

22. Иванцивский В.В., Скиба В.Ю., Зуб Н.П. Методика назначения режимов обработки, обеспечивающих рациональное распределение остаточных напряжений при поверхностной закалке ВЭН ТВЧ // Научный вестник Новосибирского государственного технического университета. - 2008. - № 3. - С. 83-95.

23. Чёсов Ю.С., Зверев Е.А. Исследование износостойкости покрытий, нанесенных методом плазменного напыления // Научный вестник Новосибирского государственного технического университета. - 2008. - № 3. - С. 175-183.

24. Зверев Е.А. Влияние режимов струйно-абразивной обработки на шероховатость поверхности деталей под плазменное напыление покрытий // Сборник научных трудов Новосибирского государственного технического университета. - 2008. - № 2. - С. 109-114.

25. Комплексное обеспечение качества деталей машин при интеграции абразивного шлифования и поверхностной закалки ТВЧ / Скиба В.Ю., Иванцивский В.В., Зуб Н.П., Туревич С.В., Воротников В.Е., Гарин Р.А. // Современная металлургия начала нового тысячелетия. - 2009. - С. 225-231.

26. Чёсов Ю.С., Зверев Е.А., Плохов А.В. Структура плазменных износостойких покрытий из порошкового материала марки ПГ-С27 // Обработка металлов (технология, оборудование, инструменты). - 2010. - № 1. - С. 14-18.

27. Особенности микроструктуры износостойких плазменных покрытий / Веселов С.В., Чёсов Ю.С., Зверев Е.А., Трегубчак П.В., Базаркина В.В., Ложкин В.С. // Обработка металлов (технология, оборудование, инструменты). - 2010. - № 4. - С. 35-37.

28. Чёсов Ю.С., Зверев Е.А., Плохов А.В. Эксплуатационные свойства плазменных покрытий из износостойкого порошкового материала марки ПГ-С27 // Обработка металлов (технология, оборудование, инструменты). - 2010. - № 2. - С. 8-12.

29. Чёсов Ю.С., Зверев Е.А., Трегубчак П.В. Плазменное напыление износостойких покрытий // В мире научных открытий. - 2010. - № 2-3. - С. 100-102.

30. Новая высокопроизводительная и ресурсосберегающая интегральная обработка / Скиба В.Ю., Иванцивский В.В., Зуб Н.П., Туревич С.В. // В мире научных открытий. - 2010. - № 2-3. - С. 91-93.

31. Моделирование напряженно-деформированного состояния материала в программном комплексе sysweld при поверхностной закалке ТВЧ / Скиба В.Ю., Воротников В.Е., Гарин Р.А., Гарин Е.А. // В мире научных открытий. - 2010. - № 2-3. - С. 16-19.

32. Иванцивский В.В., Скиба В.Ю. Эффективность объединения операций поверхностной закалки и шлифования на одном технологическом оборудовании // Обработка металлов (технология, оборудование, инструменты). - 2010. - № 4. - С. 15-21.

33. Интегральная обработка как эффективное направление решения задачи перехода к ресурсосберегающим технологиям / Скиба В.Ю., Иванцивский В.В., Зуб Н.П., Туревич С.В. // Инновационная деятельность. - 2010. - № 10-1. - С. 66-69.

34. Подгорный Ю.И., Лукин М.В., Максимчук О.В. Улучшение законов движения кулачковых механизмов за счет исправления профилей кулачков // Научный вестник Новосибирского государственного технического университета. - 2011. - № 1. - С. 97-104.

35. Шлифовальный инструмент на основе силикокарбида титана / Смагин Г.И., Филимоненко В.Н., Яковлев Н.Д., Корчагин М.А., Скиба В.Ю. // Обработка металлов (технология, оборудование, инструменты). - 2011. - № 1. - С. 27-30.

36. Мартынова Т.Г., Подгорный Ю.И., Птицын С.В. Экспериментальные исследования нагрузочных характеристик смесителя // Научный вестник Новосибирского государственного технического университета. - 2011. - № 2. - С. 183-188.

37. Шероховатость поверхности износостойких плазменных покрытий после финишной механической обработки / Чёсов Ю.С., Зверев Е.А., Попелюх А.И., Трегубчак П.В. // Обработка металлов (технология, оборудование, инструменты).- 2011. - № 1. - С. 12-14.

38. Иванцивский В.В., Скиба В.Ю., Пушнин В.Н. Методика назначения режимов обработки при совмещении операций абразивного шлифования и поверхностной закалки ТВЧ / Обработка металлов (технология, оборудование, инструменты). - 2011. - № 4. - С. 19-25.

39. Структура и свойства борсодержащих покрытий, наплавленных электронным лучом, выведенным в воздушную атмосферу / Дробяз Е.А., Кривеженко Д.С., Поляков И.А., Нагавкин С.Ю., Иванцивский В.В. // Обработка металлов (технология, оборудование, инструменты). 2012. № 4. С. 83-85.

40. Исследование структуры и свойств твердых сплавов с градиентным строением / Тюрин А.Г., Разумаков А.А., Терентьев Д.С., Нагавкин С.Ю., Иванцивский В.В.// Обработка металлов (технология, оборудование, инструменты). - 2012. - № 4. - С. 86-91.

41. Определение основных параметров технологического оборудования / Подгорный Ю.И., Мартынова Т.Г., Скиба В.Ю., Пушнин В.Н., Вахрушев Н.В., Корнев Д.Ю., Зайцев Е.К. // Обработка металлов (технология, оборудование, инструменты). - 2013. - № 3 (60). - С. 68-73.

42. Вневакуумная электронно-лучевая наплавка углеродсодержащих порошковых смесей на заготовки из титана ВТ1-0 / Ленивцева О.Г., Батаев И.А., Иванцивский В.В., Белоусова Н.С., Головин Е.Д., Зимоглядова Т.А. // Обработка металлов (технология, оборудование, инструменты). - 2013. - № 4 (61). - С. 49-57.

43. Надежность прогноза качества технологического оборудования / Птицын С.В., Скиба В.Ю., Чёсов Ю.С., Мережко Е.В. // Обработка металлов (технология, оборудование, инструменты). - 2013. - № 2 (59). - С. 33-38.

44. Определение основных параметров технологического оборудования / Подгорный Ю.И., Мартынова Т.Г., Скиба В.Ю., Пушнин В.Н., Вахрушев Н.В., Корнев Д.Ю., Зайцев Е.К. // Обработка металлов (технология, оборудование, инструменты). - 2013. - № 3 (60). - С. 68-73.

45. Особенности обработки длинных ножей на специальных заточных станках / Смагин Г.И., Яковлев Н.Д., Скиба В.Ю., Карпов Е.В., Мишанова Д.А., Нахимова Е.С., Цюпко А.Б. // Обработка металлов (технология, оборудование, инструменты). – 2013. - № 1 (58). – С. 32-36.

7. Методические публикации по направлению

1. Автоматизированный расчет станочных приводов : учеб. пособие / Ю. С. Чёсов, В. В. Иванцивский, С. В. Птицын, В. П. Титоренко. - : НГТУ, 1996. - 98 с.

2. Моделирование температурных полей в материалах при шлифовании : учеб.-метод. пособие / Ю. С. Чёсов, В. В. Иванцивский. - : НГТУ, 1996. - 28 с.

3. Моделирование температурных полей в материалах при высокоэнергетическом нагреве токами высокой частоты: учеб.-метод. пособие / В. В. Иванцивский, Ю. С. Чёсов. - : НГТУ, 1997. - 24 с.

4. Оптимизация параметров элементов термического устройства в интегрированных станочных системах : учеб.-метод. пособие / Ю. С. Чёсов, В. В. Иванцивский. - : НГТУ, 1997. - 20 с.

5. Качество технологического оборудования : учеб. пособие / Ю. С. Чёсов, В. В. Иванцивский, С. В. Птицын. - : НГТУ, 1998. - 74 с.

6. Оценка теплостойкости шпиндельных узлов.: учеб.-метод. пособие / В. В. Иванцивский, Ю. С. Чёсов. - : НГТУ, 1998. - 19 с.

7. Пятикоординатный обрабатывающий центр для высокопроизводительной и точной обработки произвольно расположенных поверхностей деталей. Часть 1. : учеб.-метод. пособие / В. В. Иванцивский. - : НГТУ, 1999. - 20 с.

8. Пятикоординатный обрабатывающий центр для высокопроизводительной и точной обработки произвольно расположенных поверхностей деталей. Часть 2. : учеб.-метод. пособие / В. В. Иванцивский. - : НГТУ, 2001. - 20 с.

9. Металлорежущие станки : учеб.-метод. пособие / В. В. Иванцивский. - : НГТУ, 2003. - 22 с.

10. Математическое моделирование технологических машин. Раб.прогр.и метод.указ. : учеб.-метод. пособие / Ю. И. Подгорный. - : НГТУ, 2003. - 13 с.

11. Динамика технологических машин. Раб.прогр. и метод. указ. : учеб.-метод. пособие / Ю. И. Подгорный. - : НГТУ, 2004. - 19 с.

12. Автоматизированное проектирование деталей сложной геометрии с использованием программного продукта POWERSHAPE : учеб.-метод. пособие / В. В. Иванцивский, Д. В. Тинников.: НГТУ, 2007. - 67 с

13. Анализ и синтез механизмов : учеб. пособие / Ю. И. Подгорный, М. В. Лукин, О.В. Максимчук. - : НГТУ, 2007. - 104 с.

14. Скиба В. Ю., Иванцивский В. В. Управление вертикальным обрабатываюим центром DMC 635 V с использованием системы SIMENS 810D c ShopMill : учеб.-метод. пособие. - : НГТУ, 2010. - 48 с.

15. Исследование и синтез законов движения кулачковых механизмов / Подгорный Ю.И., Кириллов А.В., Максимчук О.В., Лукин М.В. // Новосибирск, 2011.

16. Иванцивский В. В. Тепловые источники в технологических процессах изготовления деталей машин : учеб. пособие / В. В. Иванцивский, В. А. Батаев, В. Ю. Скиба. - Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2015. - 63 с.

17. Применение пакета прикладных программ для кинематического анализа и синтеза механизмов технологических машин : учеб. пособие / Ю. И. Подгорный, В. Ю. Скиба, Е. А. Зверев, Т. Г. Мартынова ; Новосиб. гос. техн. ун-т. - Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2016. - 76 с.

18. Кинематический анализ и синтез механизмов технологических машин с применением пакета прикладных программ : учеб. пособие / Ю. И. Подгорный, В. Ю. Скиба, Е. А. Зверев, Т. Г. Мартынова. - Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2016. - 76 с.

8. Актуальные публикации

1. Skeeba V.Yu., Ivancivsky V.V., Pushnin V.N. Numerical modeling of steel surface hardening in the process of high energy heating by high frequency currents // Applied Mechanics and Materials. - 2014. - Т. 698. - С. 288-293.

2. Чёсов Ю.С., Зверев Е.А. Методика нанесения плазменных износостойких покрытий // Научный вестник Новосибирского государственного технического университета. - 2014. - № 2 (55). - С. 156-165.

3. Структура износостойких плазменных покрытий после высокоэнергетического воздействия ТВЧ // Чёсов Ю.С., Зверев Е.А., Иванцивский В.В., Скиба В.Ю., Плотникова Н.В., Лобанов Д.В. // Обработка металлов (технология, оборудование, инструменты). - 2014. - № 4 (65). - С. 11-18.

4. Моделирование несущих систем технологических машин / Подгорный Ю.И., Скиба В.Ю., Кириллов А.В., Пушнин В.Н., Ерохин И.А., Корнев Д.Ю. // Обработка металлов (технология, оборудование, инструменты). - 2014. - № 2 (63). - С. 91-99.

5. Исследование закона движения кулачкового механизма с учетом деформаций конструктивных элементов / Подгорный Ю.И., Кириллов А.В., Максимчук О.В. // Вестник Самарского государственного технического университета. Серия: Технические науки. - 2014. - № 3 (43). - С. 115-122.

6. Анализ напряженно-деформированного состояния материала при высокоэнергетическом нагреве токами высокой частоты / Скиба В.Ю., Пушнин В.Н., Ерохин И.А., Корнев Д.Ю.// Обработка металлов (технология, оборудование, инструменты). - 2014. - № 3 (64). - С. 90-102.

7. Станочное оборудование, основанное на комплексировании нескольких технологических операций / Пушнин В.Н., Ерохин И.А., Корнев Д.Ю., Скиба В.Ю. // Актуальные проблемы в машиностроении. - 2014. - № 1. - С. 245-255.

8. Perspective of high energy heating implementation for steel surface saturation with carbon / Plotnikova N.V., Losinskaya A.A., Skeeba V.Yu., Nikitenko E. // Applied Mechanics and Materials. - 2014. - Т. 698. - С. 351-354.

9. Контактные процессы при алмазной обработке инструментальных материалов / Попов В.Ю., Янюшкин А.С., Медведева О.И., Скиба В.Ю. // Системы. Методы. Технологии. - 2014. - № 3 (23). - С. 68-74.

10. Прогнозирование технических характеристик интегрального технологического оборудования / Пушнин В.Н., Корнев Д.Ю., Вахрушев Н.В., Скиба В.Ю., Парц К.А. // Труды Братского государственного университета. Серия: Естественные и инженерные науки. - 2014. - Т. 2. - С. 97-101.

11. Выбор конструктивных параметров несущих систем машин с учетом технологической нагрузки / Подгорный Ю.И., Скиба В.Ю., Кириллов А.В., Максимчук О.В., Лобанов Д.В., Глейм В.Р., Жигулев А.К., Саха О.В. // Обработка металлов (технология, оборудование, инструменты). - 2015. - № 4 (69). - С. 51-60.

12. Уравновешивание роторов технологических машин / Подгорный Ю.И., Мартынова Т.Г., Бредихина А.Н., Косилов А.С., Печоркина Н.С. // Актуальные проблемы в машиностроении. - 2015. - № 2. - С. 256-262.

13. Подгорный Ю.И., Максимчук О.В., Стройнова Г.П. Определение погрешностей законов движения цикловых механизмов // Актуальные направления научных исследований: от теории к практике. - 2015. - № 1 (3). - С. 249-255.

14. Integration of production steps on a single equipment / Skeeba V.Yu., Pushnin V.N., Erohin I., Kornev D.Yu. // Materials and Manufacturing Processes. - 2015. - Т. 30. - № 12. - С. 1408-1411.

15. Технологические особенности формирования параметров качества поверхностного слоя при алмазном выглаживании в условиях интегрированной обработки / Скиба В.Ю., Пушнин В.Н., Корнев Д.Ю., Парц К.А. // Обработка металлов (технология, оборудование, инструменты). - 2015. - № 3 (68). - С. 31-41.

16. Исследование структуры износостойких плазменных покрытий из механических смесей / Чёсов Ю.С., Зверев Е.А., Вахрушев Н.В. // Сборник научных трудов Новосибирского государственного технического университета. - 2015. - № 2 (80). - С. 96-105.

17. Чесов Ю.С., Зверев Е.А. Качество износостойких плазменных покрытий после индукционного нагрева // В мире научных открытий. - 2015. - № 2 (62). - С. 248-266.

18. Specifications of machine-tool equipment: forecasting techniques / Zverev E., Tregubchak P., Vakhrushev N., Ptitsyn S. // Applied Mechanics and Materials. - 2015. - Т. 788. - С. 318-324.

19. Методика измерения мощности привода главного движения металлорежущих станков / Чёсов Ю.С., Птицын С.В., Зверев Е.А., Сухарев В.О., Цыбенко М.С. // Актуальные проблемы в машиностроении. - 2015. - № 2. - С. 244-248.

20. Структурные особенности износостойкихплазменных покрытий после воздействия токами высокой частоты / Зверев Е.А., Чёсов Ю.С., Вахрушев Н.В., Трегубчак П.В., Зарубин Д.Ю. // Актуальные проблемы в машиностроении. - 2015. - № 2. - С. 347-353.

21. Contact processes in grinding / Yanyushkin A., Lobanov D., Arkhipov P., Ivancivsky V. // Applied Mechanics and Materials. - 2015. - Т. 788. - С. 17-21.

22. Ivancivsky V., Parts K., Popov V. Depth distribution of temperature in steel parts during surface hardening by high frequency currents // Applied Mechanics and Materials. - 2015. - Т. 788. - С. 129-135.

23. Skeeba V., Pushnin V., Kornev D. Quality improvement of wear-resistant coatings in plasma spraying integrated with high-energy heating by high frequency currents // Applied Mechanics and Materials. - 2015. - Т. 788. - С. 88-94.

24. Разработка технологической установки для плазменно-механической обработки / Трегубчак П.В., Корнев Д.Ю., Пушнин В.Н., Скиба В.Ю. // Механики XXI веку. - 2015. - № 14. - С. 135-141.

25. Skeeba V.Yu. Actual Problems and Decisions in Machine Building. –Pfaffikon: Trans Tech Publ. - 2015. - 344 p. – (Applied mechanics and materials; vol. 788). - doi: 10.4028/www.scientific.net/AMM.788. - ISBN 978-3-03835-551-9.

26. Simulation of structure formation processes of dissimilar steels welded joints using an intermediate layer / Nikulina A.A., Skeeba V.Yu., Chevakinskaya A., Komarov P.N. // Applied Mechanics and Materials. - 2015. - Т. 788. - С. 218-224.

27. Методика уравновешивания роторов технологических машин / Подгорный Ю.И., Мартынова Т.Г., Скиба В.Ю., Лобанов Д.В., Жирова А.А., Бредихина А.Н., Косилов А.С., Печоркина Н.С. // Обработка металлов (технология, оборудование, инструменты). - 2016. - № 2 (71). - С. 41-50.

28. Влияние точности изготовления элементов ротора на его уравновешенность / Подгорный Ю.И., Скиба В.Ю., Мартынова Т.Г., Косилов А.С. // Международный научно-исследовательский журнал. - 2016. - № 6-2 (48). - С. 119-123.

29. Образование жидкой фазы в поверхностном слое стальных деталей в условиях закалки высокоэнергетическим нагревом токами высокой частоты / Иванцивский В.В., Батаев И.А., Мартынова Т.Г., Вахрушев Н.В., Ча Г.О. // Обработка металлов (технология, оборудование, инструменты). - 2016. - № 3 (72). - С. 41-51.

30. Исследование нагрузок на рабочий орган экспериментальной установки смесителя от внешних механических воздействий / Подгорный Ю.И., Мартынова Т.Г., Наливайченко Г.М., Твердохлебов С.Н., Троценко А.А. // Актуальные проблемы в машиностроении. - 2016. - № 3. - С. 205-211.

31. Моделирование процесса индукционного нагрева плазменно-напыленных износостойких покрытий / Скиба В.Ю., Зверев Е.А., Вахрушев Н.В., Гаврилов А.К.// Международный научно-исследовательский журнал. - 2016. - № 6-2 (48). - С. 130-134.

32. Оценка работоспособности износостойких плазменных покрытий после высокотемпературного воздействия токами высокой частоты / Зверев Е.А., Скиба В.Ю., Трегубчак П.В., Вахрушев Н.В., Парц К.А., Жигулев А.К. // Актуальные проблемы в машиностроении. - 2016. - № 3. - С. 65-70.

33. Hybrid processing: the impact of mechanical and surface thermal treatment integration onto the machine parts quality / Skeeba V.Yu., Ivancivsky V.V., Kutyshkin A.V., Parts K.A. // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. - 2016. - Т. 126. - № 1. - С. 012016

34. Integrated processing: quality assurance procedure of the surface layer of machine parts during the manufacturing step "diamond smoothing" / Skeeba V.Yu., Ivancivsky V.V., Zhigulev A.K., Skeeba P.Yu., Lobanov D.V. // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. - 2016. - Т. 125. - № 1. - С. 012031.

35. Numerical simulation of temperature field in steel under action of electron beam heating source / Skeeba V.Yu., Ivancivsky V.V., Martyushev N.V., Lobanov D.V., Vakhrushev N.V., Zhigulev A.K. // Key Engineering Materials. - 2016. - Т. 712. - С. 105-111.

9. Заказчики, партнеры

Предприятия и научные институты машиностроительного профиля г. Новосибирска:

1. ОАО «Новосибирский стрелочный завод»; 2. ОАО «Завод Труд»; 3. СМЦ «Стиллайн»; 4. «Сибтекстильмаш»; 5. ОАО «НПО «Сибсельмаш»; 6. ОАО «Новосибирский инструментальный завод»; 7. Новосибирский завод химконцентратов; 8. ПО «Север»; 9. ОАО «Сиблитмаш»; 10. ПАО "НЭВЗ-Союз"; 11. ЗАО «НовЭЗ»; 12. ООО «ПО «Пеноплэкс Новосибирск»; 13. ООО «ЭкспертНефтеГаз»; 14. Конструкторско-технологический институт научного приборостроения СО РАН и др. научные институты СО РАН.

10. Результаты работы по направлению

1. Разработана новая методика назначения рациональных режимов поверхностной закалки стальных деталей, отличающихся от известных тем, что при назначении режимов учитывается не только необходимая глубина упрочнения слоя, но и характер распределения остаточных напряжений по глубине материала;

2. Разработано оборудование, инструмент и ряд новых технологий комбинированной обработки, внедрение в производство которых позволяет на финишной стадии технологического процесса изготовления деталей в сравнении с традиционной технологией достичь следующих результатов:

- повысить производительность обработки в 2…4 раза;

- снизить энергозатраты на обработку в 4…6 раз;

- повысить микротвердость и уровень сжимающих напряжений в поверхностном слое материала на 10…15%;

- уменьшить вспомогательное и подготовительно-заключительное время.

Новизна технических решений при создании устройств, инструмента и технологии подтверждена авторскими свидетельствами и патентом на изобретения. Научные разработки отмечены многими грамотами и дипломами российских и зарубежных выставок, а так же успешно прошли апробирование на промышленных предприятиях Новосибирска и Новосибирской области.

3. Специалисты по данному направлению были руководителями следующих проектов и грантов:

1. Повышение эффективности технологического процесса обработки деталей машин при интеграции абразивного шлифования и поверхностной закалки ТВЧ. Источник финансирования: Финансирование грантов мэрии Новосибирска молодым ученым: 2009 – 2010 гг.;

2. Совмещение поверхностной закалки ТВЧ и абразивного шлифования на одном технологическом оборудовании. Источник финансирования: ФЦП. Проведение поисковых научно-исследовательских работ по направлению «Станкостроение» Гос. контракт № П1189: 2010 – 2012 гг.;

3. Проектно-исследовательская разработка технологической установки для плазменно-механической обработки деталей машин. Источник финансирования: Грант РФФИ № 13-08-01102 А: 2012 – 2015 гг.

В качестве соисполнителей специалисты по данному направлению участвовали в следующих проектах:

1. Развитие Новосибирского научно – образовательного центра в области машиностроения, интегрирующего деятельность Новосибирского государственного технического университета, Институтов СО РАН и станкостроительного концерна DMG. Источник финансирования: АВЦП «Развитие научного потенциала высшей школы»: 2009 – 2011 гг;

2. Проведение исследований структуры и физико - механических свойств новых конструкционных и функциональных материалов, а также защитных покрытий с использованием уникального аналитического и технологического оборудования научно образовательного центра «Нанотехнологии» при ГОУ ВПО «Новосибирский государственный технический университет». Источник финансирования: ФЦП Научные и научно - педагогические кадры инновационной России на 2009 - 2013 годы, Мероприятие программы - 1.4: 2011 г.;

3. Повышение конструктивной прочности материалов конструкционного и инструментального назначения методами, основанными на высокоэнергетическом воздействии. Источник финансирования: Гос. задание Министерства заявка № 7.759.2011: 2012 г.;

4. Синтез и исследование керамических материалов и композиционных твердых электролитов с контролируемой микроструктурой. Источник финансирования: ФЦП Проведение поисковых научно-исследовательских работ по направлению «Создание и обработка композиционных керамических материалов», гос. контракт №П410: 2010 – 2012 гг.;

5. Формирование высокопрочных износостойких композиционных металлокерамических покрытий при обработке их пучками электронов, выведенными в воздушную атмосферу. Источник финансирования: ФЦП Проведение поисковых научно-исследовательских работ по направлению «Создание и обработка композиционных керамических материалов», гос. контракт №П711: 2010 – 2012 гг.;

6. Влияние кристаллической структуры, формируемой в процессе сварки разнородных материалов, на процессы пластической деформации и разрушения конструкций ответственного назначения. Источник финансирования: ФЦП Проведение поисковых научно-исследовательских работ по направлению «Создание и обработка композиционных керамических материалов», гос. контракт №П821: 2010 – 2012 гг.;

7. Структура и свойства соединений из разнородных материалов, сформированных с использованием процессов сварки и методов высокоэнергетического воздействия. Источник финансирования: Гос. задание №2014/138: 2014 – 2015 гг.

8. Исследование физико-химических процессов взаимодействия компонентов системы твердосплавное вольфрамокобальтовое покрытие - стальная основа, протекающих на стадии спекания покрытия. Финансирующая организация: Министерство образования и науки Российской Федерации. Дата начала проекта: 07.06.2010. Дата окончания проекта: 03.12.2012. Номер государственной регистрации в ЦИТиС: 01201061549.

9. Обеспечение прочностных и функциональных свойств многокомпонентных металлокерамических покрытий с наноструктурными составляющими путем управления свойствами жидкой фазы при их формировании. Финансирующая организация: Федеральное агентство по образованию Российской Федерации. Дата начала проекта: 01.01.2009. Дата окончания проекта: 31.12.2010. Номер государственной регистрации в ЦИТиС: 01200954104.

10. Проведение научных исследований целевыми аспирантами в следующих областях: нанотехнологии и наноматериалы; механотроника и создание микросистемной техники; создание биосовместимых материалов; создание и обработка композиционных и керамических материалов; создание и обработка кристаллических материалов; создание и обработка полимеров и эластомеров; создание мембран и каталитических систем; металлургические технологии; строительные технологии. Финансирующая организация: Министерство образования и науки РФ. Дата начала проекта: 15.06.2011. Дата окончания проекта: 26.11.2012. Номер государственной регистрации в ЦИТиС: 01201171875.

11. Название научно-образовательных центров, инжиниринговых центров, центров коллективного пользования, на базе которых ведется работа по направлению

1. Центр коллективного пользования «Современные металлорежущие технологии»;

2. Центр коллективного пользования «Механические испытания материалов»;

3. Научно-образовательный центр «Оптическая и растровая электронная микроскопия Carl Zeiss-НГТУ»;

4. Учебно-научная лаборатория «Плазменные покрытия»;

5. Учебно-научная лаборатория «Термическая обработка материалов».

12. Контактная информация:

Для указания на портале НГТУ:

Телефон (раб.): 8 (383) 346-17-79;

e-mail: ivancivskij@corp.nstu.ru, skiba@corp.nstu.ru

Для служебного использования:

Телефон (раб.): 8 (383) 346-17-79;

Сот. телефон: +7-913-935-69-18; +7-903-904-54-11.

e-mail: ivancivskij@corp.nstu.ru, skiba@corp.nstu.ru.